# Фторопластовая пленка нефтестойкая с липким слоем

П – Ф-4 ЭО/ 180/КО, П-Ф-4 КО/180/КО  применяются для создания защитной оболочки наборного кабеля, для изоляции обмоток электрических машин и аппаратов, для антиадгезионных покрытий в различных отраслях промышленности. Эксплуатация лент допускается при температуре от -150 до 200°С.

Выпускаются по ТУ 3491-007-00216412-97

| Показатели | П–Ф-4 КО/180/КО | П–Ф-4 ЭО/180/КО |
| --- | --- | --- |
| Внешний вид | Поверхность пленки должна быть ровной, гладкой, без наплывов и пропусков клея. Пленка не должна иметь сквозных отверстий, складок, перехода клея на обратную сторону | Поверхность пленки должна быть ровной, гладкой, без наплывов и пропусков клея. Пленка не должна иметь сквозных отверстий, складок, перехода клея на обратную сторону |
| Ширина, мм | от 10 до 90±2 | от 10 до 90±2 |
| Толщина, мкм при толщине покрытия 30 мкм и толщине основы: а) 30; б) 40 | а) 60; б) 70; ± 15 | а) 60; б) 70± 15 |
| Длина,м | 5±1 | 5±1 |
| Электрическая прочность, кВ/мм, не менее | 70 | 70 |
| Адгезионная прочность, Н/10мм не менее а) адгезив - сталь в) адгезив - основа | а) 1,0 – 2,0 в) 1,0 – 2,0 | а) 1,0 – 2,0 в) 1,0 – 2,0 |

# Полиимидная пленка с липким слоем марок П-ПМ/180/КО и П-ПМ/180/2/КО

П-ПМ/180/КО, П-ПМ/180/2-КО (импортный аналог scotch Т) представляет собой полиимидную пленку с односторонним или двухсторонним липким покрытием на основе кремнеорганических полимеров. Материал в отличие от аналогов китайского производства нетоксичный, маслостойкий, обладает хорошей эластичностью.
Полиимидная пленка с липким слоем марки П-ПМ/180/2-КО и П-ПМ/180/2-КО предназначена для изоляции обмоток электродвигателей с длительно допустимой рабочей температурой 200ºС.

Выпускается по ТУ 3491-017-00216415-99

| Показатели | П-ПМ/180/КО | П-ПМ/180/2-КО |
| --- | --- | --- |
| Внешний вид | Материал должен иметь однородную поверхность без нарушения сплошности покрытия | Материал должен иметь однородную поверхность без нарушения сплошности покрытия |
| Ширина, мм | от 15 до 450±2 | от 15 до 450±2 |
| Толщина,мкм при толщине клеевого покрытия 15 мкм и толщине основы: а) 30; б) 40 | а) 45; б) 55; ± 5 | а) 60; б) 70± 5 |
| Удельная разрушающая нагрузка при растяжении, Н/10мм ширины, не менее | 40 | 40 |
| Массовая доля летучих, %, не более | 2 | 2 |
| Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом*м, не менее | 1*1013 | 1*1013 |
| Электрическая прочность, кВ/мм минимальное значение | 110 | 110 |
| Адгезионная прочность, Н/см не менее а) адгезив - сталь в) адгезив - основа | а) 1,0 – 2,0 в) 1,0 – 2,0 | а) 1,0 – 2,0 в) 1,0 – 2,0 |